# Asdon00127水性环氧封闭漆

产品说明

Asdon00127水性环氧封闭漆是以环氧树脂为基料制成的双组份封闭清漆，无毒无污染，具有优良的耐化学品性能、耐碱性能、耐水性能，施工简便快捷，对混凝土底材具有极佳的渗透性和封闭性。

设计用途

Asdon00127水性环氧封闭漆主要用于混凝土底材的封闭作用，适用于地面湿度较高的施工场所，对于多孔的底材具有极佳的附着力和封闭性。

技术参数

| 颜色： | 透明微黄 |
| --- | --- |
| 不挥发份： | 约40% |
| 理论涂布率： | 7m2/kg（30μm干膜厚） |
| 比重： | 约1.05kg/L |
| 表干: | 2h(25℃，65%湿度) |
| 完全固化： | 7天(25℃，65%湿度) |

施工参数

| 稀释剂： | 水 |  |
| --- | --- | --- |
| 混合比例： | 基料:固化剂=1：4（重量比） |  |
| 稀释比例： | 1-30%； |  |
| 施工方法： | 辊涂、喷涂、刷涂 |  |
| 重涂间隔： | 最小8h(25℃，65%湿度)，最大不限 |  |
| 混合使用时间: | 4h(25℃，65%湿度) |  |

表面处理

基材表面除油，除尘，保持表面清洁干燥无物，污物。除去混凝土表面的疏松层，混凝土强度要求C25以上。

施工条件

环境空气温度≥10℃，相对湿度≤85%并且涂装工件表面温度应大于露点温度3℃。

注意事项

雨天或过度潮湿天气禁止施工，保持施工环境的空气流通。